Описание  чистящей щётки с  внешним  электроприводом

Щетка устанавливается с рабочей стороны ленты под углом 90º к ленте.

Вращение щетки против направления движения ленты.

Для оптимальной очистки ленты щетку устанавливать на расстоянии 100 мм от приводного барабана (стандартного или малого скребка) по ходу движения ленты.

При нехватке места, возможно, другое расположение.

Щетка устанавливается таким образом, что бы щетина только касалась поверхности  ленты, в противном случае происходит быстрый износ щетины.

Описание щетины;

Роликовая  щетка, тело Полипропилен,

Материал волокна; Полиамид РА.6 1,2мм.

Размер сегмента; 100x250мм

Плотность, Средняя.

Для шевронных лент применяются щетки с редуктором и щетиной 320-550 мм.

Спецификация.

Опора подшипника на лапках.

Подшипник закрытый пылевлагонепроницаемый.

Вал Ø 40 мм

Муфта

Электродвигатель от 1,1кВт, до 1,5 кВт. 380v.

Ось телескопическая.

Штанга телескопическая с креплением для опоры подшипника.

Штанга телескопическая с рамой для крепления электродвигателя и опоры подшипника.

Корпус щетки.

Сетка защитная.

Регулирующий винт.

Применение

В зависимости транспортируемого материала применяются различный материал щетины:

- Mexico Fiber – натуральная щетина: для антистатического материала (пыль)

- Полиамид (PA.6) – универсальная (липкие и клейкие материалы, глина, уголь, пыль, песок  и т.д.)

По техническим данным щётка полиамид РА.6  может непрерывно применяться до 120°С, кратковременно до 160°С.